ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 56, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2013

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 56, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2013

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ ПРИ ДОБИВА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, ГОДНИ ЗА НАПРАВАТА НА ПОСТОЯННИ РУДНИЧНИ ПЪТИЩА ОТ БЕТОНОВИ СМЕСИ

Петко Петков

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, 1700 София, България, E-mail: petko_petkov85@abv.bg

РЕЗЮМЕ. Добива на полезни изкопаеми се характеризира с висок процент минни отпадъци. От друга страна физикомеханичните характеристики на отпадъчните скали позволяват тяхното използване за направа на пътища от  бетонови смеси. В доклада е разгледана технология за изграждането на пътна настилка от бетонова смес чрез оползотворяване на минните отпадъци. Използването на описаната технология ще доведе да подобряване на екологичната обстановка в района на добив, както и максимално оползотворяване на добитите суровини.

THE TECHNICAL RESOLUTIONS ON USING THE MINING WASTES GENERATED DURING DEVELOPMENT OF NATURALS RESOURCES, SUITABLE FOR MAKING PERMANENT MINING ROADS OF CONCRETE MIXTURES

Petko Petkov

University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski"”, 1700 Sofia, Bulgaria, E-mail: petko_petkov85@abv.bg

ABSTRACT. Development of natural resources is characterized with high percentage of miming wastes. Because of their physical and mechanical characteristics they can be used as aggregates in concrete manufacturing and concrete industrial and heavy traffic loaded roads laying, including at the open pit mine. The implementation of the described technology will provide improvement of the environment in the region and maximum utilization of miming wastes.

Въведение

Добива на полезни изкопаеми се характеризира с висок процент минни отпадъци. От друга страна физикомеханичните характеристики на отпадъчните скали позволяват тяхното използване за направа на пътища от  бетонови смеси. В доклада е разгледана технология за изграждането на пътна настилка от бетонова смес чрез оползотворяване на минните отпадъци. Използването на описаната технология ще доведе да подобряване на екологичната обстановка в района на добив, както и максимално оползотворяване на добитите суровини.

Пътна настилка за направата и реконструкция на руднични пътища и метод за изграждането й

Методът за изграждането на такъв тип настилка ще намери приложение в строителството и по-специално при усилване на пътната настилка при капитални траншеи и постоянни руднични пътища. Ремонтирания път има увеличена носимоспособност и позволява поемане на по-големи натоварвания.

Фиг.1.Общ изглед на напречен профил на конструкцията на пътя

Изпълнение на метода

Пътната настилка за направата и реконструкция на постоянни руднични пътища включва основа (стара основа) на пътя 1, обикновено изпълнена от трошено-каменна фракция, отговаряща на определени изисквания:

- БДС 2282-83 камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития;

- Отделните зърна от фракцията трошен камък да притежават възможно най-близка до кубична форма;

Върху основата 1 е положен стабилизиран асфалтобетон 2 с горен износоустойчив слой 3, който е отстранен поне частично чрез изстъргване и/или изрязан (ако е не нарушена неговата цялост) и изкърпен. Съгласно описания метод, изкърпването 4 е изпълнено с бетон и върху горния слой 3 е разположен геотекстил 5, върху който е излят бетонов пласт 6 (фиг.2).

Фиг.2. Общ изглед на вертикален напречен разрез на пътната настилка

Подходящо е бетоновия пласт 6 да включва долен основен 7 и горен износоустойчив бетонов пласт 8, както е показано на фиг.3 и фиг.4.

Фиг.3. Частичен вертикален напречен разрез на пътната настилка с нарушение в целостта горния износоустойчив бетонов слой

Бетоновия пласт 6 има обща дебелина, варираща от 12 до 36 cm. Долния основен пласт бетон 7 има дебелина от 10 до 22 cm, в зависимост от натоварването на пътя, подлежащ на построяване или реконструкция. Дебелината на горния износоустойчив пласт 8 варира в границите от 2 до 12 cm. Конкретната дебелина на долния основен пласт 7 и горния износоустойчив бетонов пласт 8 се определя индивидуално в предварително изработен проект.

Фиг.4. Частична перспектива с вертикален разрез на пътната настилка, приложена при път с широчина над 6 m

Фиг.5. Общ изглед на полагане на основният пласт бетон

Фиг.6. Общ изглед на полагане на горен износоустойчив пласт бетон

Заключение

Вторичното оползотворяване на суровините се превръща в основна задача пред минно – добивните и преработващи предприятия у нас. Изчерпването на минерално – суровиннaта база налага въвеждане на нови технологични решения за пълноценно оползотворяване на отпадъците генерирани при добива на минерални суровини.  Предложения метод за изграждане и реконструиране на такъв тип пътни настилки е напълно приложим за изграждането на постоянни руднични пътища, благоприятстващ удължен експлоатационен период с минимални разходи за поддържане.

Литература

Патент за изобретение № 64991, Република България, Патентно ведомство, София, 13.12.2006 г.